Соглашение о субсидии от «17» ноября 2014 года № 14.583.21.0008

В ходе выполнения прикладных научных исследований с участием научно-исследовательских организаций стран СНГ, в целях реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до2020 года, в рамках мероприятия 2.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на2014 - 2020 годы» по Соглашению о предоставлении субсидии от «17» ноября 2014 года № 14.583.21.0008 с Минобрнауки России  на тему «Разработка технологий изготовления двухслойных наноструктурированных алмазно-твердосплавных пластин и компактов для особоизносостойкого режущего и бурового инструмента». на этапе № 1 в период с 17.11.2014 г. по 31.12.2014 г. выполнялись следующие работы:

1. Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках  ПНИ.

2. Проведены патентные исследования по ГОСТ Р15.011-96.

3. Проведены исследование, обоснование и выбор методов и средств, направления исследований и способов решения поставленных задач.

4. Разработаны технологии получения алмазных порошков с высокой теплопроводностью и сортировки природного алмазного сырья АК АЛРОСА.

Иностранными партнерами проведены следующие исследования:

Государственным научно-производственным объединением порошковой металлургии (ГНПО ПМ), г. Минск, Республика Беларусь (иностранный партнёр № 1).

1. Выполнено исследование и разработка методов импульсной консолидации алмазных ультрадисперсных порошков, многокомпонентных порошков твёрдосплавных и алмазных композиций.

2. Произведена адаптация технологических процессов детонационного синтеза, применительно к получению нано- и микро- порошков алмазов, пригодных для создания алмазно-твёрдосплавных композиций.

Государственным инженерным университетом Армении ("ПОЛИТЕХНИК") (Иностранный партнёр № 2).

Произведён выбор и обоснование способа получения алмазно-металлической композиции, дисперсно-упрочненного наноалмазами, с высокими физико-механическими характеристиками.

При этом были получены следующие результаты:

Задачами ПНИ на 1-м этапе являлись: аналитический обзор по теме, обоснование и выбор методов и средств, направления исследований и способов решения поставленных задач. Решения этих задач показали, что выбранные направления исследований и способы решения технологических задач позволят создать алмазно-металлокерамический композиционный материал (АМКМ), обладающий требуемыми характеристиками.

Оценка элементов новизны научных решений

Проведенные на данном этапе патентные исследования показали, что результаты интеллектуальной деятельности, используемые в разработке, являются патентоспособными. Получаемый в результате продукт – патентопригоден и конкурентоспособен.

В результате исследований разработаны:

- новая технология синтеза алмазных порошков зернистостью 80/63 ÷ 500/400 мкм с показателем прочности при статическом сжатии не менее  200 Н и теплопроводностью не менее 750 Вт/м К;

- технология сортировки природного алмазного сырья АК АЛРОСА в соответствии с его зернистостью и зерновым составом, степени окатанности зерен и наличием магнитных и немагнитных компонентов.

Назначение и область применения результатов проекта

Разрабатываемый алмазно-металлокерамический композиционный материал (АМКМ), обладающий высокой теплопроводностью будет использоваться для изготовления особоизносостойкого режущего и бурового инструмента, применяемого для дорожных и строительных работ в условиях сухой резки.